Osnovne električne lastnosti polprevodnikov

Polprevodnik	Prepovedan / energijski pas / (bandgap) / ΔW [eV]	Prebojna / trdnost / EMAX [V/cm]	Mobilnost / elektronov / μn [cm2/Vs]	Mobilnost / vrzeli / μp [cm2/Vs]
PbS	0.37	(preboj<2V)	600	200
Se	1.95	(preboj<25V)	0.005	0.14
PbSe	0.27		900	700
PbTe	0.32		1700	930
Cu2O	2.137	(preboj<8V)	0.2	0.1
Si	1.11	3•105	1400	450
Ge	0.67	105	3900	1900
Si1-xGex	0.67-1.11	3•105
SiO2	9	106-107
Si3N4	5.4	3•106
C (diamant)	5.5	106-107	2200	1800
3C-SiC	2.36	106	800	320
4H-SiC	3.23	3•106-5•106	900	120
6H-SiC	3.05	3•106-5•106	400	90
GaAs	1.43	4•105	5000	400
AlAs	2.16	6•105	1200	420
Ga1-xAlxAs	1.43-2.16	4•105-6•105
InP	1.344	5•105	5400	200
GaP	2.26	106	250	150
GaSb	0.726	50000	3000	1000
InAs	0.354	40000	40000	400
InSb	0.17	1000	77000	850
GaN	3.4	5•106	1800	30
AlN	6.28	1.2•106-1.8•106	300	14
InN	0.65		3200
BN	5.4	3•106-6•106	200	500
CdS	2.42		400
CdSe	1.74		650
CdTe	1.44		1100	100
Hg1-xCdxTe	0-1.5